附件四：

标识标牌设计制作其他相关要求

一、标识牌制作参考《公路交通标识和标线设置规范》(JTG D82-2009)和《道路交通标识板及支撑件》（GB/T23827-2009）。

二、标识牌预埋件要求镀锌，以防生锈，镀锌厚度满足行业标准，厚度不小于84微米。

三、标识牌杆件采用无缝管制作，加工完成后热镀锌，厚度满足行业标准，不小于84微米。

四、标识牌版面铝板不小于设计标准厚度，反光膜要求采用国标四类反光膜，质保6～10年。

五、验收标准：本项目所有标识牌的交工验收技术标准均应满足《公路工程质量检验评定标准》内的相关要求。

六、安装完成后，由安装单位委托有资质的第三方检测单位检测，检测合格后支付90%，剩余百分之十作为质量保证金，一年后本单位组织竣工验收（主要验收反光膜逆反光系数以及褪色情况，杆件的稳固性和生锈情况），无以上情况支付质量保证金。